## Slide 1
Prédiction de la durée de vie de batteries à l’aide de modèles de machine learning
Projet initial réalisé par
Romain Jupille
Tom Guerrand
Younes Bouzerdoum
Yohan Jean
Présentation réalisée par
Romain Jupille

## Slide 2
1
2
3
4
5
Les batteries, un enjeux majeur
Introduction du projet et des données
Problématique 1 : classification dès les premiers cycles
Problématique 2 : prédiction tout au long de la durée de vie
Ouvertures

## Slide 3
1
2
3
4
5
Les batteries, un enjeux majeur
Introduction du projet et des données
Problématique 1 : classification dès les premiers cycles
Problématique 2 : prédiction tout au long de la durée de vie
Ouvertures

## Slide 4
Les besoins en batteries dans le monde vont connaitre une croissance sans précédent dans les années à venir, notamment pour soutenir le développement de la mobilité électrique
Entre 2020 et 2030 la production de batteries dans le monde pourrait être multipliée par 11
1
Chart: 
| 2020 | 2022 | 2024 | 2026 | 2028 | 2030
Transport | 100 | 290 | 495 | 780 | 1185 | 1745
Equipements electroniques | 60 | 85 | 110 | 115 | 125 | 160
Batteries fixes | 25 | 45 | 80 | 55 | 110 | 130
 | 185 | 420 | 685 | 950 | 1420 | 2035
Prévision de l’évolution de la demande de batteries dans le monde (en Gigawatt*heure)
Source : Statista
X 11

## Slide 5
Utilisation de matériaux rares, éventuellement polluants (notamment le lithium)
Fin de vie et recyclage
Cette augmentation des besoins soulève des enjeux majeurs, notamment environnementaux mais stratégiques, notamment pour la maitrise des technologies et de la fabrication
1
Enjeux environnementaux
Contrôle des chaines d’approvisionnement
Localisation des usines
Enjeux économiques
Amélioration de la durée de vie
Limitation de l’utilisation des ressources
Ruptures technologiques (et pourquoi pas ?)
Enjeux technologiques

## Slide 6
Pourquoi prédire ? |  | Acteurs concernés
1
Accélérer la R&D
Anticiper les remplacements et les défaillances
2
Dans ce contexte, la prédiction de la durée de vie des batteries est un point crucial, notamment pour accélérer la R&D et améliorer le pilotage opérationnel des parcs de batteries en service.
Les fabricants de batteries
Les chercheurs qui développent de nouveaux modèles
Peut-on déterminer dès les premiers cycles de charge/décharge si une batterie va être performante (afin d’éviter de passer plusieurs semaines/mois à épuiser la batterie pour déterminer si elle l’est ou non) ?
Les exploitants de flottes de véhicules électriques (loueurs, services de leasing)
Les exploitants de parc de stockages (installations non raccordées au réseau)
Peut-on prédire précisément combien de cycles de vie de fonctionnement reste-t-il à une batterie (quel que soit le nombre de cycles déjà effectués) ?
1

## Slide 7
1
2
3
4
5
Les batteries, un enjeux majeur
Introduction du projet et des données
Problématique 1 : classification dès les premiers cycles
Problématique 2 : prédiction tout au long de la durée de vie
Ouvertures

## Slide 8
Le projet utilise des données issues d’un article paru dans Nature Energy. Différentes mesures ont été sauvegardées tout au long des cycles de charge/décharge.
Vue d’ensemble des données utilisées
Source : Article de Nature Energy*1
135 modules de batteries de voitures électriques
Cycles de charge/décharges complets, jusqu’à épuisement des batteries
Plusieurs mesures par batterie à chaque cycles
1*: Lien vers l’article / Severson et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation. Nature Energy volume 4, pages 383–391 (2019). Principaux organismes impliqués : MIT / Toyota Research Institute
Description (simplifiée) du protocole
Les batteries utilisées sont des modules de batterie de voiture (tous identiques) disposant d’une capacité nominale théorique (donnée par le constructeur) de 1,1Ah
Chaque module est complètement chargé/déchargé (un cycle = une charge + une décharge complètes) jusqu’à ce que sa capacité de décharge tombe en dessous de 80% de sa capacité nominale3. A partir de ce moment, la batterie est considérée comme ayant atteint sa fin de vie et les mesures sont arrêtées.
De nombreux paramètres sont mesurés / calculés à chaque cycle :
La mesure principale du jeu de données est la capacité de décharge, sachant que c’est cette dernière qui permet de déterminer la « fin de vie » de la batterie.
  Capacité de charge
  Capacité de décharge
  Energie de charge
  Energie de décharge
  Rendement de charge
  Rendement de décharge
  Efficacité énergétique
  Durée de charge
  Température moyenne
  Température maximale
  Température minimale
  Résistance dc interne
Pour plus de détails sur le protocole de mesure, se référer à l’article.
2

## Slide 9
Une première analyse des données montrent une grande variabilité dans la durée de vie des modules
Nombre de cycles de vie
Capacité de décharge (Ah)
Capacité nominale fabricant : 1.1Ah
Evolution de la capacité de décharge des batteries en fonction du nombre de cycles de charge/décharge réalisés
Commentaires
La capacité initiale des modules est un peu inférieure à la valeur théorique donnée par le fabricant (1.07Ah observé en moyenne, contre 1.1Ah en théorie
La Durée de vie des modules est très variable (de 363 cycles pour le moins robuste à plus de 2200, avec une moyenne de 860 cycles et une déviation standard de 400 cycles)
Cette variabilité peut s’expliquer par des variations de qualité des modules (liées à la fabrication), ou au différence dans le protocole de charge/décharge (qui pouvait différer d’un module de batterie à l’autre).
Fin de vie des batteries (80% de la capacité nominale)
2

## Slide 10
Le projet s’intéresse à deux modèles prédictifs (i) classification binaire selon le nombre de cycles de vie, (ii) régression sur le nombre de cycles de vie restants
1
Prédire si une batterie va durer plus de 550 cycles, en observant uniquement les 5 premiers cycles de vie
Accélérer la R&D
Prédire le nombre de vie restants, en observant tous les cycles passés.
Anticiper les remplacements et les défaillances
2
2

## Slide 11
1
2
3
4
5
Les batteries, un enjeux majeur
Introduction du projet et des données
Problématique 1 : classification dès les premiers cycles
Problématique 2 : prédiction tout au long de la durée de vie
Ouvertures

## Slide 12
3
Le premier objectif est de construire un modèle de classification binaire, en prenant comme donnée d’entrée les 5 premiers cycles.
Limite fixée 550 cycles (repris de l’article)
Nombre de cycles
Capacité de décharge (Ah)
Modèle de classification des batteries
Classe 1 : plus de 550 cycles
Classe 0 : moins de 550 cycles
L’objectif du modèle est de prédire si chaque module sera de la classe 1 ou 0, à partir des données des 5 premiers cycles uniquement
1
Prédire si une batterie va durer plus de 550 cycles, en observant uniquement les 5 premiers cycles de vie
Accélérer la R&D

## Slide 13
Le modèle de classification est très performant sur le jeu de données de tests. Il classe correctement 35 batteries sur les 36 du jeu de données.
1
Prédire si une batterie va durer plus de 550 cycles, en observant uniquement les 5 premiers cycles de vie
Accélérer la R&D
Le modèle atteint des performances très satisfaisantes. Il classe correctement 35 des 36 échantillons du jeu de donnés de tests.
Ainsi la performance finale retenue pour le modèle est de 97% (mesure de l’ ‘accuracy’)
A titre de comparaison, la baseline du problème est de 67%. Le modèle est donc largement plus performant que la baseline.
Matrice de confusion calculée après utilisation du modèle sur le jeu de données de test
Pour plus de détails techniques sur la méthode de construction des modèles et le choix du meilleur modèle, se référer aux annexes ou au projet sur github (lien en annexe)
3

## Slide 14
1
2
3
4
5
Les batteries, un enjeux majeur
Introduction du projet et des données
Problématique 1 : classification dès les premiers cycles
Problématique 2 : prédiction tout au long de la durée de vie
Ouvertures

## Slide 15
Le modèle de régression a pour objectif de prédire le nombre de cycles de vie restants, à partir d’un point sélectionné aléatoirement.
4
Nombre de cycles
Capacité de décharge (Ah)
- : Donnée d’entrée du modèle
- : nombre de cycles de vie restants (à prédire par le modèle)
Cible du modèle : nombre de cycles de vie restants
Modèle de régression du nombre de cycles restants
Donnée d’entrée
L’objectif du modèle est de prédire le nombre de cycles de vie de fonctionnement restants pour une batterie (à partir du ‘point de départ’, choisi de façon arbitraire).
La donnée d’entrée est composée des mesures des cycles de vie précédant le ‘point de départ’, sur une fenêtre de taille fixe.
Chaque mesure (d’un module) donne lieu à plusieurs échantillons, avec la sélection de plusieurs points de départ
2
Prédire le nombre de vie restants, en observant tous les cycles passés.
Anticiper les défaillances
Point de départ de l’échantillon

## Slide 16
Le modèle de régression semble cohérent, il est néanmoins plutôt pessimiste et a plus de difficultés lorsqu’il reste beaucoup de cycles de fonctionnement
4
2
Prédire le nombre de vie restants, en observant tous les cycles passés.
Anticiper les défaillances
Nombre de cycles de vie
Résultats du modèle sur le jeu de données de test
Echantillons du jeu de données de test (classés par ordre croissant)
La tendance du modèle est bonne, plus la durée de vie à prédire est grande, plus le modèle prédit une valeur haute.
Nous pouvons néanmoins émettre deux observations sur les écarts :
Le modèle semble prédire plus souvent des valeurs inférieures à la réalité, il est donc plutôt pessimiste
Par ailleurs, plus le nombre de cycles de vie est grand, plus le modèle commet des écarts de prédictions.

## Slide 17
L’analyse des écarts confirme que le modèle est pessimiste. Cette observation constitue une piste sérieuse de réflexion pour améliorer le modèle.
4
2
Prédire le nombre de vie restants, en observant tous les cycles passés.
Anticiper les défaillances
En moyenne le modèle commet une erreur de -89 cycles, il est donc plutôt pessimiste.
Cette observation pourrait être une piste à explorer pour améliorer le modèle
Histogramme des erreurs de prédiction
Fréquence
Ecart entre la réalité et la prédiction sur le jeu de données de test
Modèle pessimiste (la prédiction est inférieure à la réalité)
Modèle optimiste

## Slide 18
Le modèle apporte une nette amélioration de performance par rapport à la baseline calculée en début de projet.
4
2
Prédire le nombre de vie restants, en observant tous les cycles passés.
Anticiper les défaillances
Performance du modèle
RMSE* de la baseline :
323
RMSE* du modèle sur le test set :
212
*RMSE : Root Mean Squared Error
>
Le modèle apporte une nette amélioration de la RMSE par rapport à la baseline. La méthode est donc concluante d’un point de vue purement scientifique.
Il n’est néanmoins pas possible de conclure sur la ‘qualité’ générale de ce résultat, sachant qu’il dépend nécessairement de l’application et des besoins opérationnels.
Pour plus de détails techniques sur la méthode de construction des modèles et le choix du meilleur modèle, se référer aux annexes et au projet sur github (lien en annexe)

## Slide 19
1
2
3
4
5
Les batteries, un enjeux majeur
Introduction du projet et des données
Problématique 1 : classification dès les premiers cycles
Problématique 2 : prédiction tout au long de la durée de vie
Ouvertures

## Slide 20
En conclusion, nous pouvons proposer deux ouvertures, qui permettraient d’étendre drastiquement le champ d’application des modèles prédictifs pour les batteries
5
Généralisation à d’autres modèles de batteries.
Peut-on trouver un modèle capable de faire des prédictions pour différents types de batteries ?
Modèle de prédiction en condition réelle
Comment prédire la durée de vie de batteries soumises à des cycles de charge/décharge incomplets ?

## Slide 21
Annexes

## Slide 22
Protocole utilisé pour le modèle de classification
Split des données et construction de la baseline
Entrainement de différents modèles
(avec la méthode de crossvalidation)
Identification du meilleur modèle
Validation de la performance
Training set = 70% (82 échantillons)
Test set = 30% des données (36 échantillons)
Baseline = 67% (accuracy)
4 combinaisons de données d’entrée (1, 3, 6 et 9 paramètres utilisés, en gardant systématiquement la capacité de décharge)
Modèle de LogisticRegression, :
Solveur
Modèle / coefficient de régularisation
Modèle de RandomForest, , en faisant varier les paramètres suivants :
Nombre d’estimateur
Min_sample_split
Min sample_leaf
Identification du meilleur modèle sur la base des résultats des crossvalidation
Le choix du meilleur modèle est basé uniquement sur les résultats obtenus avec le training-set
Validation de la performance avec le test-set
Nettoyage des données
Nombre d’échantillons après nettoyage : 118
1
Prédire si une batterie va durer plus de 550 cycles, en observant uniquement les 5 premiers cycles de vie
Accélérer la R&D

## Slide 23
Protocole utilisé pour le modèle de régression
Split des données
Création des échantillons pour le réseau RNN
Identification du meilleur modèle
Validation de la performance
Training set = 80%
Test set = 20% des données
Mesure de baseline = 323 (RMSE)
Création des échantillons d’entrée du modèle
Variables utilisées:
L’écart entre deux points de départ sur deux échantillons consécutifs (appelé ‘offset’ dans le code)
La profondeur de la taille de la fenêtre pour les données d’entrée (appelé ‘deep’ dans le code)
Identification du meilleur modèle
Le choix du meilleur modèle est basé uniquement sur les résultats obtenus avec le training-set
Validation de la performance avec le test-set
Nettoyage des données
Nombre d’échantillons après nettoyage : 118
2
Prédire le nombre de vie restants, en observant tous les cycles passés.
Anticiper les défaillances
Entrainement des modèles
Modèle : réseau RNN
Utilisation d’un ‘earlystopping’ afin d’éviter la sur-spécialisation du réseau.
Variables :
Nombre de couches du réseau
Nombre de neurones dans chaque unité du réseau
Ratio de dropout

## Slide 24
Github du projet